#### Szczeliwo THERMOGRAF

#### (do  zaworów)

Budowa

THERMOGRAF jest hybrydowym szczeliwem splatanym z przędz grafitowych o różnej strukturze i składzie, impregnowanych wysokotemperaturowym smarem z dodatkiem inhibitora korozji. Szczeliwo jest kompozytem  grafitu mineralnego i syntetycznego oraz drutu inconelowego.

Charakterystyka

Hybrydowe szczeliwo THERMOGRAF jest grafitowym szczeliwem zaworowym zalecanym szczególnie do wysokoprężnej armatury parowej. Dzięki zastosowaniu m.in. przędzy grafitowej w oplocie z cienkiego drutu inconelowego (odpornego chemicznie i termicznie) szczeliwo charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na wyciskanie grafitu z komory dławnicy pod wpływem wysokiego ciśnienia. THERMOGRAF łączy w sobie zalety grafitu mineralnego i syntetycznego, dzięki czemu  charakteryzuje  się  wysoką odpornością termiczną i doskonałym przewodnictwem cieplnym. To sprawia, że  jest odporne nie tylko na wysokie temperatury , ale również na jej duże zmiany oraz szoki termiczne. Szczeliwo THERMOGRAF mimo zwartej budowy jest elastyczne i daje łatwo się formować. Może być wykorzystywane nie tylko jako pełny pakiet uszczelniający, ale również jako pierścienie zamykające.

Zastosowanie

Szczeliwo THERMOGRAF jest wysokiej klasy szczeliwem, przeznaczonym do armatury wysokoprężnej, pracującej w wysokiej temperaturze i przy dużym ciśnieniu. Szczególnie polecane w instalacjach, gdzie występuje para wodna, woda i inne media chemiczne z wyjątkiem silnych utleniaczy.

Szeroko stosowane w:

- energetyce – do zaworów i urządzeń parowych , zasuw, przepustnic, połączeń spoczynkowych i kompensacyjnych,

- przemyśle chemicznym,

- przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym.

Parametry i zakres pracy

|  | Uszczelnienie spoczynkowe |  |
| --- | --- | --- |
| t [OC] | w atm. utleniającej w parze wodnej | - 200 do 450 650 | -200 do 450 650 |
| p [MPa] | 25 | 25 |
| pH | 1 – 14 |

#### Szczeliwo  SIRPAK

(do  zaworów)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy grafitowej będącej kompozytem ekspandowanego grafitu wysokiej czystości (zawartość węgla powyżej 95%, zawartość chlorków – poniżej 50 ppm) i drutu inconelowego.

Charakterystyka

Szczeliwo SIRPAK jest grafitowym szczeliwem zaworowym zalecanym w energetyce i petrochemii na najwyższe temperatury i ciśnienia. Szczeliwo SIRPAK łączy w sobie zalety grafitu i inconelu, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną, doskonałym przewodnictwem cieplnym, wysoką ściśliwością i elastycznością oraz niskim współczynnikiem tarcia, samosmarownością, a także wysoką wytrzymałością mechaniczną. Jest łatwe w przycinaniu, obróbce, montażu i demontażu po eksploatacji. Dodatkowo szczeliwo zawiera inhibitor korozji, co chroni wał przed korozją.

Szczeliwo może być wykorzystywane nie tylko jako pełny pakiet uszczelniający,  ale  również  jako  pierścienie  zamykające przy zastosowaniu uszczelek ARMET-BA. Szczeliwo SIRPAK jest również łatwą w montażu alternatywą uszczelek ARMET-BA gdy wymiary armatury są nietypowe.

Zastosowanie

Szczeliwo SIRPAK to idealne rozwiązanie dla wysokociśnieniowej i wysokotemperaturowej armatury, szeroko stosowane w:

- energetyce – do zaworów i urządzeń parowych (para wodna o wysokiej temperaturze i ciśnieniu),

- przemyśle chemicznym – odporność na agresywne media chemiczne (z wyjątkiem silnych utleniaczy),

- przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym.

Parametry i zakres pracy			 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  | Uszczelnienia spoczynkowe |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | - | 2 |  | 4x4 | 30 | 12x12 | 150 | 22x22 | 590 | 40x40 | 1500 |
| p [MPa] | 20 | 25 |  | 6x6 | 50 | 15x15 | 190 | 25x25 | 615 | 45x45 | 1950 |
| t [OC] | od -200 do +550 |  | 8x8 | 80 | 18x18 | 325 | 30x30 | 900 | 50x50 | 2400 |
| pH | 1 – 14 |  | 10x10 | 110 | 20x20 | 400 | 35x35 | 1225 | --- | --- |

#### Szczeliwo   KARBOTEX

(do zaworów)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy węglowej (zawartość węgla około 55%) impregnowane specjalnym smarem olejowym (bez silikonu) zawierającym grafit i powierzchniowo grafitowane.

Charakterystyka

Szczeliwo KARBOTEX jest zaworowym szczeliwem węglowym o uniwersalnym zastosowaniu. Charakteryzuje się ono dobrą odpornością termiczną, bardzo dobrym przewodnictwem cieplnym i zdolnością do odprowadzania ciepła oraz niskim współczynnikiem tarcia, samosmarownością i bardzo dobrą odpornością chemiczną na większość mediów (z wyjątkiem stężonych kwasów i silnych utleniaczy) w tym również na parę wodną o temperaturze do 300OC.

Zastosowanie

Szczeliwo KARBOTEX zalecane jest do armatury w warunkach, gdy temperatura pracy nie przekracza 300OC i nie wymaga stosowania uszczelnień z czystego grafitu. Szczególnie zalecane w:

- energetyce – uszczelnianie wysokotemperaturowej armatury,

- przemyśle chemicznym – do uszczelniania mediów agresywnych chemicznie,

- przemyśle petrochemicznym – odporność na media petrochemiczne (oleje, węglowodory),

- przemyśle rafineryjnym – odporność na media korozyjne.

Parametry i zakres pracy		 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  | uszczelnienie spoczynkowe |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | --- | 2 |  | 4x4 | 25 | 12x12 | 160 | 22x22 | 500 | 40x40 | 1600 |
| p [MPa] | 0,3 | 10 |  | 6x6 | 45 | 15x15 | 260 | 25x25 | 600 | 45x45 | 2025 |
| t [OC] | od -50 do +300 |  | 8x8 | 85 | 18x18 | 320 | 30x30 | 900 | 50x50 | 2500 |
| pH | 0 – 14 |  | 10x10 | 110 | 20x20 | 400 | 35x35 | 1230 | 60x60 | 3600 |

#### Szczeliwo ARAMFLON

(do zaworów i pomp)

Budowa

Szczeliwo splatane metodą „Interbraid” z ciągłego włókna aramidowego impregnowanego wielostopniowo mieszaniną PTFE i oleju smarnego. Impregnacja jest wykonywana w dwóch etapach: pierwsza na włóknach, druga podczas splatania, co daje duży udział impregnatu w całkowitej objętości szczeliwa. Powoduje to obniżenie współczynnika tarcia, przez co zmniejsza się zużycie wału.

Charakterystyka

Szczeliwo „ARAMFLON” charakteryzuje się najwyższą wytrzymałością mechaniczną, bardzo dobrą odpornością na ścieranie i równocześnie dobrym poślizgiem, odpornością termiczną i chemiczną. Dzięki odpowiednio dobranej zawartości impregnatu otrzymujemy szczeliwo o dużej gęstości, elastyczne i łatwo formowalne. Jest odporne na wiele mediów chemicznych, może pracować w kontakcie z wodą, roztworami soli, słabymi kwasami i zasadami, paliwami, olejami, smarami i rozpuszczalnikami.

Zastosowanie

Wyżej wymienione własności szczeliwa „ARAMFLON” sprawiają, że może ono być stosowane do pracy z mediami ściernymi i krystalizującymi, różnorodnymi cieczami zanieczyszczonymi cząstkami stałymi. Jest zalecane do uszczelniania pomp piaskowych, szlamowych, pomp do mułu i solanek, zaworów i nurników w środowisku żwirowym, gdzie wymagane jest szczeliwo o dużej żywotności:

- w przemyśle chemicznym i cementowym,

- w przemyśle cukrowniczym,

- w przemyśle papierniczym i celulozowym (mieszalniki, miksery),

- w przemyśle okrętowym i górnictwie,

- w przemyśle petrochemicznym i energetyce.

Parametry i zakres pracy		 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 1 | 2 | 20 |  | 4x4 | 25 | 12x12 | 215 | 22x22 | 630 | 40x40 | 2175 |
| p [MPa] | 10 | 10 | 2,5 |  | 6x6 | 55 | 15x15 | 370 | 25x25 | 925 | 45x45 | 2755 |
| t [OC] | od -100 do +280 |  | 8x8 | 95 | 18x18 | 470 | 30x30 | 1225 | 50x50 | 3400 |
| pH | 2 – 13 |  | 10x10 | 150 | 20x20 | 545 | 35x35 | 1670 | 60x60 | 4600 |

Wykonania specjalne:

Szczeliwo aramflon suche – o ograniczonej mieszaninie PTFE i oleju smarnego

#### Szczeliwo ARAMFLEX

(do zaworów i pomp)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś specjalnym splotem w ten sposób, że powierzchnie czołowe stanowi przędza PTFE, a wzmocnione krawędzie impregnowana pojedynczo przędza aramidowa.

Charakterystyka

Hybrydowe szczeliwo szczególnie zalecane do pomp tłokowych i mieszadeł. Szczeliwo dzięki połączeniu zalet przędzy PTFE (dobry poślizg) i przędzy aramidowej (wysoka wytrzymałość mechaniczna) i splotowi charakteryzuje: stabilność wymiarowa, wysoka odporność na ścieranie i dobra odporność chemiczna. Wysoka stabilność włókna aramidowego zapobiega wyciskaniu PTFE w szczeliny (szczeliwo nie płynie). Zastosowanie przędzy PTFE sprawia, że szczeliwo nie niszczy wału, a przewodność cieplna jest lepsza niż w przypadku szczeliw aramidowych.

Zastosowanie

Szczeliwo ARAMFLEX zalecane jest do pomp tłokowych, mieszadeł, mieszalników, pomp wirnikowych, pomp z piaskiem, mułem, solanką, zaworów i nurników ze żwirem min. w:

- przemyśle chemicznym,

- przemyśle nawozów sztucznych,

- przemyśle środków spożywczych,

Przeznaczone jest do uszczelniania wody, oleju, produktów petrochemicznych, rozpuszczalników, kwasów i zasad z wyjątkiem stężonych.

Parametry i zakres pracy			 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 1 | 2 | 20 |  | 4x4 | 25 | 12x12 | 230 | 22x22 | 810 |
| p [MPa] | 10 | 10 | 2,5 |  | 6x6 | 60 | 15x15 | 380 | 25x25 | 1040 |
| t [OC] | od -100 do +280 |  | 8x8 | 110 | 18x18 | 545 | 30x30 | 1500 |
| pH | 2 – 13 |  | 10x10 | 165 | 20x20 | 670 | 35x35 | --- |

Wykonania specjalne

szczeliwo ARAMFLEX z rdzeniem olejo-i benzynoodpornym lub silikonowym

szczeliwo ARAMFLEX z wężem olejo- i benzynoodpornym lub silikonowym

szczeliwo ARAMFLEX - KOMBI (zebra)

#### Szczeliwo ARAMFLEX G

(do pomp i zaworów)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś specjalnym splotem w ten sposób, że powierzchnie czołowe stanowi przędza PTFE z wbudowanymi na trwale cząstkami grafitu, a wzmocnione krawędzie impregnowana pojedynczo przędza aramidowa.

Charakterystyka

Hybrydowe szczeliwo szczególnie zalecane do pomp tłokowych i do mediów wysokoabrazyjnych. Szczeliwo dzięki połączeniu zalet przędzy PTFE z grafitem (niski współczynnik tarcia, wysokie odprowadzanie ciepła) i przędzy aramidowej (wysoka wytrzymałość na ścieranie) oraz splotowi charakteryzuje się stabilnością wymiarową, wysoką odpornością na ścieranie i dobrą odpornością chemiczną. Wysoka stabilność włókna aramidowego zapobiega wyciskaniu PTFE w szczeliny ( szczeliwo nie płynie). Zastosowanie przędzy PTFE sprawia, że szczeliwo nie niszczy wału, a przewodność cieplna jest lepsza niż w przypadku szczeliw aramidowych.

Zastosowanie

Szczeliwo ARAMFLEX-G zalecane jest do pomp tłokowych, mieszadeł, mieszalników, pomp wirnikowych, pomp z piaskiem, mułem, solanką, zaworów i nurników ze żwirem min. w:

- przemyśle chemicznym ( szczególnie w przypadku płynów krystalizujących),

- przemyśle nawozów sztucznych,

- przemyśle środków spożywczych,

Przeznaczone jest do uszczelniania wody, oleju, produktów petrochemicznych, rozpuszczalników, kwasów i zasad z wyjątkiem stężonych.

Parametry i zakres pracy			 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 1 | 2 | 20 |  | 4x4 | 25 | 12x12 | 220 | 22x22 | 750 |
| p [MPa] | 10 | 10 | 2,5 |  | 6x6 | 55 | 15x15 | 350 | 25x25 | 960 |
| t [OC] | od -100 do +280 |  | 8x8 | 100 | 18x18 | 500 | 30x30 | 1380 |
| pH | 2 – 13 |  | 10x10 | 150 | 20x20 | 620 | 35x35 | --- |

Wykonania specjalne

szczeliwo ARAMFLEX-G z rdzeniem olejo-i benzynoodpornym lub silikonowym

szczeliwo ARAMFLEX-G z wężem olejo- i benzynoodpornym lub silikonowym

szczeliwo ARAMFLEX-G KOMBI (zebra)

#### Szczeliwo  IMIDFLON

(do zaworów i pomp)

Budowa

Szczeliwo IMIDFLON jest splatane na wskroś z kwasoodpornej przędzy poliimidowej i impregnowane smarem o specjalnym składzie, zawierającym dyspersję PTFE.

Charakterystyka

Szczeliwo IMIDFLON jest impregnowanym szczeliwem kwasoodpornym o wysokiej elastyczności. Posiada dobrą odporność termiczną, niski współczynnik tarcia i wysoką odporność chemiczną, szczególnie na kwasy (za wyjątkiem stężonych i utleniających w podwyższonej temperaturze). Odporne jest również na działanie olejów, smarów, paliw, rozpuszczalników i substancji ropopochodnych. Nie zalecane do zasad i roztworów silnie polarnych (jak np. dwumetyloformamid – DMF)

Zastosowanie

Szczeliwo IMIDFLON zalecane jest do wysokociśnieniowych pomp i armatury w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w:

- przemyśle chemicznym i petrochemicznym,

- przemyśle nawozów sztucznych,

- przemyśle środków spożywczych,

- farbiarniach i pralniach.

Parametry i zakres pracy			Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 1 | 2 | 15 |  | 4x4 | 25 | 12x12 | 185 | 22x22 | 590 | 40x40 | 1560 |
| p [MPa] | 10 | 10 | 2,5 |  | 6x6 | 50 | 15x15 | 250 | 25x25 | 645 | 45x45 | 1985 |
| t [OC] | od -100 do +280 |  | 8x8 | 90 | 18x18 | 360 | 30x30 | 890 | 50x50 | 2450 |
| pH | 0 – 12 |  | 10x10 | 130 | 20x20 | 530 | 35x35 | 1200 | 60x60 | 3460 |

#### Szczeliwo AKRYTEX

(do zaworów i pomp)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy hybrydowej złożonej z włókien poliakrylonitrylowych i szklanych, impregnowane specjalnie dobranym smarem olejowym zawierającym grafit.

Charakterystyka

Szczeliwo AKRYTEX charakteryzuje się tym, że posiada bardzo dobrą elastyczność, wytrzymałość mechaniczną i stabilność wymiarową. Nie niszczy uszczelnianych wałów pomp lub trzpieni zaworów. Jest odporne na działanie mediów abrazyjnych oraz większości chemikaliów, z wyjątkiem stężonych zasad, kwasów o działaniu utleniającym oraz takich związków chemicznych jak dwumetyloformamid (DMF) i dwumetyloacetamid (DMAC), a także ZnCl2.

Zastosowanie

Szczeliwo AKRYTEX może być stosowane zarówno w dławnicach pomp jak i zaworów. Zalecane jest także jako szczeliwo spoczynkowe w zbiornikach i cysternach, w większości gałęzi przemysłu, między innymi w:

- motoryzacji,

- przemyśle chemicznym,

- przemyśle petrochemicznym,

- przemyśle rafineryjnym.

Parametry i zakres pracy			Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 2 | 2 | 10 |  | 4x4 | 20 | 12x12 | 160 | 22x22 | 530 | 40x40 | 1600 |
| p [MPa] | 5 | 5 | 1 |  | 6x6 | 40 | 15x15 | 250 | 25x25 | 690 | 45x45 | 2025 |
| t [OC] | od -100 do +140 |  | 8x8 | 75 | 18x18 | 355 | 30x30 | 900 | 50x50 | 3250 |
| pH | 4 – 10 |  | 10x10 | 110 | 20x20 | 440 | 35x35 | 1225 | 60x60 | 3600 |

#### Szczeliwo  AKRYFLON

(do  zaworów  i  pomp)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy hybrydowej złożonej z włókien poliakrylonitrylowych i szklanych, impregnowane PTFE.

Charakterystyka

Szczeliwo AKRYFLON charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością, wytrzymałością mechaniczną i stabilnością wymiarów. Nie niszczy uszczelnianych wałów pomp lub trzpieni zaworów. Jest odporne na działanie mediów abrazyjnych oraz większości chemikaliów, z wyjątkiem stężonych zasad, kwasów o działaniu utleniającym oraz takich związków jak dwumetyloformamid (DMF) i dwumetyloacetamid (DMAC), a także ZnCl2.

Zastosowanie

Szczeliwo AKRYFLON może być stosowane zarówno w dławnicach pomp jak i zaworów. Zalecane jest także jako szczeliwo spoczynkowe w zbiornikach i cysternach, w większości gałęzi przemysłu, wszędzie tam, gdzie wymagany jest ze względów technologicznych biały kolor szczeliwa,  min.:

- przemyśle spożywczym,

- przemyśle chemicznym (pralnie farbiarnie),

- przemyśle petrochemicznym,

- przemyśle rafineryjnym.

Szczeliwo AKRYFLON może być alternatywą dla szczeliw przeznaczonych dla przemysłu spożywczego i wykonanych z ramii, ponieważ ma zbliżone właściwości, zaś dzięki wykonaniu z włókien syntetycznych jest odporne na procesy gnilne.

Parametry i zakres pracy		Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | Masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 2 | 2 | 10 |  | 4x4 | 20 | 12x12 | 185 | 22x22 | 575 | 40x40 | 1600 |
| p [MPa] | 5 | 5 | 1 |  | 6x6 | 45 | 15x15 | 265 | 25x25 | 640 | 45x45 | 2025 |
| t [OC] | od -100 do +140 |  | 8x8 | 70 | 18x18 | 370 | 30x30 | 900 | 50x50 | 3250 |
| pH | 2 – 13 |  | 10x10 | 90 | 20x20 | 490 | 35x35 | 1225 | 60x60 | 3600 |

#### Szczeliwo  KARBOFLON

(do zaworów i pomp)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy węglowej (zawartość węgla około 55%) impregnowane specjalnym smarem zawierającym dyspersję PTFE i grafit.

Charakterystyka

Szczeliwo KARBOFLON jest węglowym szczeliwem uniwersalnego zastosowania (głównie do pomp). Jest elastyczne. Cechuje się dobrą odpornością termiczną, bardzo dobrym przewodnictwem cieplnym i zdolnością odprowadzania ciepła. Ma niski współczynnik tarcia i jest samosmarowne. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną w temperaturze do 280OC. Może być stosowane do uszczelniania prawie wszystkich mediów (z wyjątkiem stężonych kwasów, silnych utleniaczy, metali alkalicznych i fluoru).

Zastosowanie

Szczeliwo KARBOFLON zalecane jest szczególnie do pomp wirnikowych w:

- energetyce,

- przemyśle chemicznym,

- przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym.

Może też być stosowane do uszczelniania urządzeń tłokowych i zaworów, a także jako uszczelnienie spoczynkowe przy ciśnieniu do 0,3 MPa

Parametry i zakres pracy		 Wymiary i masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 2 | 1,5 | 15 |  | 4x4 | 20 | 12x12 | 170 | 22x22 | 490 | 40x40 | 1600 |
| p [MPa] | 10 | 10 | 2,5 |  | 6x6 | 45 | 15x15 | 270 | 25x25 | 625 | 45x45 | 2025 |
| t [OC] | od -50 do +280 |  | 8x8 | 80 | 18x18 | 360 | 30x30 | 900 | 50x50 | 2500 |
| pH | 0 – 14 |  | 10x10 | 120 | 20x20 | 440 | 35x35 | 1230 | 60x60 | 3600 |

#### Szczeliwo PTFE

(do pomp i zaworów)

Budowa

Szczeliwo splatane metodą „Interbraid” z włókien czystego PTFE.

Charakterystyka

Uniwersalne szczeliwo do pomp wirnikowych, tłokowych i do armatury. Ze względu na zastosowanie włókien z czystego PTFE szczeliwo to charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem tarcia, wysoką wytrzymałością mechaniczną, bardzo dobrą stabilnością wymiarową, doskonałą odpornością chemiczną, nawet na żrące media, w tym stężone kwasy, zasady, a także kwasy utleniające.

Dzięki splataniu specjalną techniką „Interbraid” szczeliwo PTFE ma dużą gęstość zapewniającą zachowanie bardzo dobrej szczelności. Jednocześnie jest ono elastyczne, co powoduje, że szczeliwo dokładnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni. Posiada właściwości anty-adhezyjne. Nie chłonie wilgoci i nie pęcznieje pod wpływem działania wody i innych rozpuszczalników. Nie starzeje się.

Zastosowanie

Szczeliwo PTFE zalecane jest do pomp wirnikowych, tłokowych i do armatury przemysłowej w:

- przemyśle chemicznym, także w przypadku mediów agresywnych (z wyjątkiem stopionych metali alkalicznych i elementarnego fluoru),

- przemyśle farbiarskim gdzie z powodów technologicznych wymagany jest biały kolor szczeliwa,

- przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, stacjach uzdatniania wody (posiadamy wymagany atest PZH i BAM-u dopuszczający włókna PTFE do kontaktu z żywnością i wodą pitną).

Parametry i zakres pracy		 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 2 | 2 | 12 |  | 4x4 | 40 | 12x12 | 245 | 22x22 | 800 | 40x40 | 2500 |
| p [MPa] | 8 | 10 | 2 |  | 6x6 | 75 | 15x15 | 380 | 25x25 | 1050 | 45x45 | 2860 |
| t [OC] | od -200 do +280 |  | 8x8 | 120 | 18x18 | 580 | 30x30 | 1520 | 50x50 | 3600 |
| pH | 0 – 14 |  | 10x10 | 170 | 20x20 | 680 | 35x35 | 1700 | 60x60 | 5040 |

Wykonania specjalne

szczeliwo PTFE z rdzeniem lub wężem olejo- i benzynoodpornym lub silikonowym szczeliwo prostokątne PTFE

szczeliwo prostokątne PTFE z rdzeniem lub wężem olejo- i benzynoodpornym  lub silikonowym

#### Szczeliwo PTFE-G

(do zaworów i pomp)

Budowa

Szczeliwo splatane w technologii „Interbraid” z uwłóknionego PTFE z wbudowanymi na trwałe cząstkami grafitu.

Charakterystyka

Uniwersalne szczeliwo do pomp wirnikowych, tłokowych i armatury. Poprzez zastosowanie przędzy z uwłóknionego PTFE z wbudowanymi na stałe cząstkami grafitu łączy w sobie zalety obu tych materiałów. Dzięki PTFE posiada doskonałą odporność chemiczną i bardzo dobry poślizg, zaś grafit daje duże przewodnictwo cieplne oraz własności samosmarujące. Synergiczne działanie grafitu i PTFE zapewnia osiągnięcie niskiego współczynnika tarcia i jednocześnie odprowadzanie ciepła. Dzięki splotowi „Interbraid” szczeliwo PTFE-G jest niezwykle elastyczne i idealnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni.

Zastosowanie

Szczeliwo PTFE-G zalecane jest do pomp wirnikowych, tłokowych i do armatury przemysłowej min. w:

- przemyśle chemicznym ( także w przypadku mediów agresywnych),

- przemyśle papierniczym, farbiarskim,

- przemyśle nawozów sztucznych.

Przeznaczone jest do uszczelniania wody, pary wodnej, produktów petrochemicznych, rozpuszczalników, stężonych kwasów i zasad z wyjątkiem silnych kwasów utleniających (woda królewska, dymiący HNO3).

Parametry i zakres pracy		 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 2 | 2 | 15 |  | 4x4 | 35 | 12x12 | 235 | 22x22 | 790 | 40x40 | 2450 |
| p [MPa] | 8 | 10 | 2 |  | 6x6 | 70 | 15x15 | 375 | 25x25 | 1020 | 45x45 | 2820 |
| t [OC] | od -200 do +280 |  | 8x8 | 115 | 18x18 | 530 | 30x30 | 1465 | 50x50 | 3550 |
| pH | 0 – 14 |  | 10x10 | 180 | 20x20 | 655 | 35x35 | 1680 | 60x60 | 5000 |

Wykonania specjalne

szczeliwo PTFE-G z rdzeniem lub wężem olejo- i benzynoodpornym lub silikonowym

szczeliwo prostokątne PTFE-G

szczeliwo prostokątne PTFE-G z rdzeniem lub wężem olejo- i benzynoodpornym lub silikonowym

#### Szczeliwo e PTFE-G

(do zaworów i pomp)

Budowa

Szczeliwo splatane metodą Interbraid z ekspandowanego PTFE z wbudowanymi na trwale w swoją strukturę cząstkami grafitu.

Charakterystyka

Dzięki wbudowaniu cząstek grafitu w ekspandowaną strukturę PTFE otrzymujemy szczeliwo nie tylko o dużej odporności chemicznej, ale również o wysokim współczynniku przewodności cieplnej ( większe odprowadzanie ciepła podczas pracy szczeliwa). Trwałe wbudowanie grafitu w strukturę PTFE uniemożliwia jego wypłukiwanie w czasie eksploatacji szczeliwa. Synergiczne działanie PTFE i grafitu zapewnia, że szczeliwo ePTFE charakteryzuje niski współczynnik tarcia i bardzo dobre własności samosmarujące. Dzięki splataniu metodą Interbraid szczeliwo ePTFE ma dużą gęstość, a jednocześnie jest elastyczne i miękkie, łatwo dopasowując się do uszczelnianych powierzchni przy nieznacznym docisku.

Zastosowanie

Szczeliwo ePTFE zalecane jest szczególnie do wysokoobrotowych pomp wirnikowych, a także do pomp tłokowych i armatury. Doskonałe do wszystkich mediów również bardzo agresywnych np. stężone zasady i kwasy, amoniak i silne rozpuszczalniki. Wyjątek stanowią silne utleniacze: oleum, dymiący HNO3, woda królewska, fluor.

Szczeliwo ePTFE zalecane jest w:

- przemyśle petrochemicznym, chemicznym, papierniczym,

- energetyce, górnictwie,

- przemyśle nawozów sztucznych, barwników,

- przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, cukrowniczym.

Parametry i zakres pracy

| V [m/s] | 2 | 2 | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p [MPa] | 15 | 12 | 2 |  |
| t [OC] | od –200 do +280 |  |
| pH | 0 - 14 |  |

#### Szczeliwo CHEMFLON i CHEMFLON-G

#### (DO ZAWORÓW i POMP)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy szklanej impregnowane dyspersją PTFE w przypadku Chemflonu i mieszaniną PTFE i grafitu w przypadku Chemflonu-G. Impregnacja odbywa się w dwóch etapach pierwszy raz podczas splatania, drugi raz specjalnym impregnatem powierzchniowo.

Charakterystyka

Dwuetapowa impregnacja szczeliwa CHEMFLON sprawia, że udział impregnatu w całkowitej objętości szczeliwa jest duży. Dzięki temu uzyskuje się szczeliwo o dużym nasyceniu, w którym poszczególne nitki przędzy są dokładnie wypełnione impregnatem, zaś ich powierzchnia ma odpowiednio niski współczynnik tarcia. Szczeliwo jest elastyczne i dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni. Może pracować w kontakcie z wodą, roztworami soli oraz kwasami i zasadami z wyjątkiem stężonych.

Zastosowanie

Szczeliwo Chemflon   może być stosowane zarówno w dławnicach pomp jak i zaworów w temperaturze do 260OC w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w:

- przemyśle energetycznym

- przemyśle chemicznym,

- przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym.

Parametry i zakres pracy

|  | Uszczelnienia spoczynkowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | --- | 1 |  |
| p [MPa] |  |  | 2 |
| t [OC] | od -200 do +260 |
| pH | 2 - 10 |

#### Szczeliwo  MEDIOTEX G

(do zaworów i pomp)

Budowa

Szczeliwo MEDIOTEX G splatane jest z przędzy bawełnianej; impregnowane na gorąco impregnatem o specjalnym składzie i grafitowane.

Charakterystyka

Ekonomiczne, popularne szczeliwo bawełniane powszechnego stosowania. Charakteryzuje się dobrą elastycznością. Jest odporne na działanie wody, rozcieńczonych kwasów i zasad, związków organicznych, olejów oraz smarów w temperaturze do 120OC.

Zastosowanie

Szczeliwo MEDIOTEX G zalecane jest do stosowania zarówno do pomp tłokowych, jak i do pomp wirnikowych (pracujących z prędkością obwodową do 8 m/s), jak również do armatury w wielu gałęziach przemysłu, takich jak:

- przemysł włókienniczy (pralnie, farbiarnie),

- przemysł chemiczny,

- instalacje wodociągowe.

Parametry i zakres pracy			Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 2 | 2 | 8 |  | 4x4 | 25 | 12x12 | 165 | 22x22 | 510 | 40x40 | 1520 |
| p [MPa] | 8 | 5 | 2 |  | 6x6 | 55 | 15x15 | 255 | 25x25 | 685 | 45x45 | 1925 |
| t [OC] | od -40 do +120 |  | 8x8 | 85 | 18x18 | 330 | 30x30 | 920 | 50x50 | 2370 |
| pH | 5 – 9 |  | 10x10 | 120 | 20x20 | 465 | 35x35 | 1185 | 60x60 | 3415 |

Wykonania specjalne

Szczeliwo MEDIOTEX T – impregnowane i talkowane

Szczeliwo BAWEŁNIANE  SUCHE

#### Szczeliwo  KOFLON

(do zaworów i pomp)

Budowa

Szczeliwo KOFLON splatane jest na wskroś z przędzy bawełnianej o wysokiej jakości, impregnowanej dyspersją PTFE.

Charakterystyka

Ekonomiczne szczeliwo bawełniane zalecane szczególnie dla przemysłu spożywczego. Charakteryzuje się wysoką elastycznością. Jest odporne na działanie wody, rozcieńczonych kwasów i zasad, tłuszczów i innych związków organicznych, olejów i smarów w temperaturze do 120OC.

Zastosowanie

Szczeliwo KOFLON zalecane jest do stosowania w pompach tłokowych, pompach wirnikowych pracujących z prędkością do 10 m/s, jak również w armaturze w wielu gałęziach przemysłu.

Szczególna przydatność do pracy w przemyśle spożywczym potwierdzona jest przez atest Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczający szczeliwo KOFLON do kontaktu z żywnością i wodą pitną.

Parametry i zakres pracy			Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 2 | 2 | 10 |  | 4x4 | 20 | 12x12 | 130 | 22x22 | 505 | 40x40 | 1630 |
| p [MPa] | 10 | 10 | 2 |  | 6x6 | 45 | 15x15 | 225 | 25x25 | 650 | 45x45 | 2025 |
| t [OC] | od -40 do +120 |  | 8x8 | 70 | 18x18 | 335 | 30x30 | 925 | 50x50 | 2500 |
| pH | 4 – 12 |  | 10x10 | 105 | 20x20 | 410 | 35x35 | 1260 | 60x60 | 3600 |

Wykonania specjalne

Szczeliwo GRAFLON – wykonane z przędzy bawełnianej impregnowane dyspersją PTFE i grafitem.

#### Szczeliwo GRAFITEX

(do zaworów i pomp)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy grafitowej skręcanej z ekspandowanego grafitu wysokiej czystości (zawartość węgla powyżej 95%, zawartość chlorków – poniżej 50 ppm).

Charakterystyka

Grafitowe szczeliwo uniwersalnego zastosowania, szczególnie zalecane do pomp szybkoobrotowych. Szczeliwo GRAFITEX dzięki specjalnemu splotowi zachowuje wszystkie zalety grafitu: odporność na wysoką temperaturę, doskonałe przewodnictwo cieplne, niezwykle niski współczynnik tarcia i samosmarowność. Jest łatwe w przycinaniu, obróbce, montażu i demontażu po eksploatacji. Dodatkowo szczeliwo zawiera inhibitor korozji, co chroni wał przed korozją. Stabilność temperaturowa przędzy grafitowej sprawia, że szczeliwo GRAFITEX nie podlega procesowi starzenia i nie twardnieje w czasie pracy. Może być stosowane na wszystkie media chemiczne i energetyczne z wyjątkiem silnych utleniaczy (stężony HNO3, oleum itp.).

Zastosowanie

Szczeliwo GRAFITEX zalecane jest do pomp wirnikowych pracujących z dużą prędkością (do 25 m/s), w:

- energetyce – uszczelnianie wysokotemperaturowych pomp zasilających kotły (temp. do 450OC),

- przemyśle chemicznym – do pomp mediów agresywnych chemicznie,

- przemyśle petrochemicznym – odporność na media petrochemiczne (oleje, węglowodory),

- przemyśle rafineryjnym – odporność na media korozyjne.

Parametry i zakres pracy		 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 2 | 2 | 25 |  | 4x4 | 25 | 12x12 | 145 | 22x22 | 530 | 40x40 | 1450 |
| p [MPa] | 20 | 2 | 2 |  | 6x6 | 50 | 15x15 | 180 | 25x25 | 625 | 45x45 | 1850 |
| t [OC] | od -200 do +450 |  | 8x8 | 65 | 18x18 | 350 | 30x30 | 780 | 50x50 | 2250 |
| pH | 1 – 14 |  | 10x10 | 100 | 20x20 | 440 | 35x35 | 1100 | --- | --- |

#### Szczeliwo GRAFITOWE TEFLONOWANE

(do zaworów i pomp)

Budowa

Szczeliwo splatane metodą diagonalną z przędzy grafitowej, impregnowane mieszaniną PTFE i oleju smarnego. Impregnacja szczeliwa odbywa się w dwóch etapach: pierwszy raz podczas splatania, drugi raz specjalnym impregnatem powierzchniowo. Dwuetapowa impregnacja sprawia, że udział impregnatu w całkowitej objętości szczeliwa jest duży. Dzięki temu uzyskuje się szczeliwo o dużym nasyceniu (luki między nitkami są dokładnie wypełnione impregnatem) i o gładkiej powierzchni.

Charakterystyka

Użycie przędzy grafitowej o dużej czystości (wysoka zawartość węgla – powyżej 95% i niska zawartość chlorków – poniżej 50 ppm) sprawia, że szczeliwo posiada doskonałe własności samosmarujące, niski współczynnik tarcia, wysoki przewodzenia ciepła oraz stabilność wymiarową.

Jest elastyczne, idealnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni i nie podlega procesowi starzenia, a duży udział impregnatu chroni wał przed wycieraniem.

Zastosowanie

Szczeliwo GRAFITOWE TEFLONOWANE zalecane jest zarówno do pomp, jak i armatury przemysłowej w wielu gałęziach przemysłu, a szczególnie:

- w elektrowniach i elektrociepłowniach,

- w przemyśle chemicznym,

- w przemyśle papierniczym i celulozowym.

Przeznaczone jest do uszczelniania wszystkich mediów energetycznych i chemicznych za wyjątkiem silnych utleniaczy (stężony HNO3, oleum itp) oraz stopionych metali alkalicznych i elementarnego fluoru.

Parametry i zakres pracy		 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  |  |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | 2 | 2 | 18 |  | 4x4 | 30 | 12x12 | 175 | 22x22 | 590 | 40x40 | 1760 |
| p [MPa] | 20 | 2 | 2 |  | 6x6 | 60 | 15x15 | 275 | 25x25 | 750 | 45x45 | 2220 |
| t [OC] | od -200 do +250 |  | 8x8 | 80 | 18x18 | 395 | 30x30 | 1035 | 50x50 | 2880 |
| pH | 1 – 14 |  | 10x10 | 125 | 20x20 | 480 | 35x35 | 1410 | --- | --- |

#### Szczeliwo POLAFLON BA

(do zaworów i pomp)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy ceramicznej, impregnowane wielostopniowo mieszaniną PTFE i oleju smarnego. Impregnacja odbywa się w dwóch etapach: pierwszy raz podczas splatania, drugi raz specjalnym impregnatem powierzchniowo.

Charakterystyka

Dwuetapowa impregnacja szczeliwa POLAFLON BA sprawia, że udział impregnatu w całkowitej objętości szczeliwa jest duży. Dzięki temu uzyskuje się szczeliwo o dużym nasyceniu, w którym poszczególne nitki przędzy są dokładnie wypełnione impregnatem, zaś ich powierzchnia ma odpowiednio niski współczynnik tarcia. Szczeliwo jest elastyczne oraz idealnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni. Może pracować w kontakcie z wodą, roztworami soli oraz kwasami i zasadami z wyjątkiem stężonych.

Zastosowanie

Szczeliwo POLAFLON BA może być stosowane zarówno w dławnicach pomp jak i zaworów o temperaturze do 260OC w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w:

- przemyśle metalurgicznym,

- przemyśle chemicznym,

- przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym.

Zalecane jest także jako szczeliwo spoczynkowe.

Parametry i zakres pracy			 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  | Uszczel. spoczynkowe |  |  |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | --- | 1 | 5 |  | 4x4 | 25 | 12x12 | 190 | 22x22 | 675 | 40x40 | 1940 |
| p [MPa] | 2 | 5 | 2,5 |  | 6x6 | 50 | 15x15 | 345 | 25x25 | 705 | 45x45 | 2430 |
| t [OC] | od -200 do +260 |  | 8x8 | 85 | 18x18 | 420 | 30x30 | 1100 | 50x50 | 3000 |
| pH | 0 – 9 |  | 10x10 | 130 | 20x20 | 445 | 35x35 | 1480 | 60x60 | 4320 |

#### Szczeliwo ROFIL

#### (uszczelnienie spoczynkowe)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy o specjalnie dobranej strukturze ze szkła typu E.

Charakterystyka

Szczeliwo ROFIL jest suchym szczeliwem spoczynkowym, przeznaczonym do stosowania w wysokich temperaturach. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego splotu oraz wykonaniu z przędzy szklanej szczeliwo wykazuje dobrą odporność na wysoką temperaturę (może pracować w temperaturach do 500OC). Jednocześnie szczeliwo charakteryzuje się niepalnością i wykazuje właściwości termoizolacyjne. Jest odporne na wiele mediów chemicznych, za wyjątkiem stężonych zasad, kwasu fluorowodorowego, pary wodnej przegrzanej i mediów abrazyjnych.

Zastosowanie

Szczeliwo ROFIL zalecane jest do uszczelniania drzwi suszarek, pieców pokryw włazowych itp.

Jest stosowane w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w:

- gospodarce komunalnej – piece węglowe,

- odlewnictwie, hutnictwie, energetyce, budownictwie,

- przemyśle stoczniowym.

Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że szklane szczeliwa prostokątne do młynów węglowych zostały wyróżnione naw konkursie na NAJLEPSZY PRODUKT na II sympozjum Naukowo – Technicznym ENERGETYKA 2000.

Parametry i zakres pracy		 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  | Uszczelnienie spoczynkowe |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | --- |  | 4x4 | 20 | 12x12 | 170 | 22x22 | 500 | 40x40 | 1760 |
| p [MPa] | 0,1 |  | 6x6 | 50 | 15x15 | 270 | 25x25 | 630 | 45x45 | 2230 |
| t [OC] | od -200 do +500 |  | 8x8 | 90 | 18x18 | 390 | 30x30 | 980 | 50x50 | 2750 |
| pH | 2 – 10 |  | 10x10 | 130 | 20x20 | 450 | 35x35 | 1350 | 60x60 | 3980 |

Wykonanie specjalne: szczeliwo prostokątne Rofil

#### Szczeliwo ROFIL SR

#### (uszczelnienie spoczynkowe)

Budowa

Szczeliwo ROFIL SR splatane jest metodą Interbraid z teksturowanych włókien szklanych.

Charakterystyka

Szczeliwo ROFIL SR dzięki specjalnemu splotowi i własnościom zastosowanego włókna szklanego jest elastyczne, miękkie i dokładnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, zapewniając bardzo dobrą szczelność. Inne ważne zalety szczeliwa ROFIL SR to wysoka odporność termiczna do 500(C i odporność chemiczna na prawie wszystkie media z wyjątkiem stężonych zasad, kwasu fluorowodorowego, przegrzanej pary wodnej i mediów abrazyjnych. Szczeliwo ROFIL SR ma również bardzo dobre własności termoizolacyjne.

Zastosowanie

Szczeliwo ROFIL SR o przekroju kwadratowym lub prostokątnym może być stosowane do uszczelniania:

- drzwi młynów węglowych, włazów, pokryw,

- drzwi komór suszarniczych , lakierniczych.

Szczeliwo ROFIL SR jest szczególnie zalecane w takich gałęziach przemysłu jak:

- elektrownie – młyny węglowe,

- ceramiczny szklarski – wyłożenie szczelin,

- metali nieżelaznych – uszczelki pomiędzy sekcjami urządzeń do odlewania metalu,

- gospodarka komunalna – piece węglowe.

Parametry i zakres pracy		 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  | Uszczelnienie spoczynkowe |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | --- |  | 4x4 | 22 | 12x12 | 165 | 22x22 | 580 | 40x40 | 1150 |
| p [MPa] | 0,1 |  | 6x6 | 40 | 15x15 | 280 | 25x25 | 630 | 45x45 | 1570 |
| t [OC] | od -200 do +500 |  | 8x8 | 75 | 18x18 | 390 | 30x30 | 800 | 50x50 | 1940 |
| pH | 2 – 10 |  | 10x10 | 110 | 20x20 | 490 | 35x35 | 970 | 55x 55 | 2200 |

#### Szczeliwo ROFIL SG

#### (uszczelnienie spoczynkowe)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy o specjalnie dobranej strukturze, ze szkła typu E, impregnowane i grafitowane

Charakterystyka

Szczeliwo ROFIL SG, podobnie jak szczeliwo ROFIL jest impregnowanym szczeliwem spoczynkowym przeznaczonym do stosowania w wysokich temperaturach. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego splotu oraz wykonaniu z przędzy szklanej szczeliwo wykazuje dobrą odporność na wysoką temperaturę (może pracować w temperaturach do 500OC). Jednocześnie szczeliwo charakteryzuje się niepalnością i wykazuje właściwości termoizolacyjne. Jest odporne na wiele mediów chemicznych, za wyjątkiem stężonych zasad, kwasu fluorowodorowego, pary wodnej przegrzanej i mediów abrazyjnych. Dzięki impregnowaniu i grafitowaniu zapewnia wyższą niż szczeliwo ROFIL szczelność przy stosowaniu w mediach gazowych.

Zastosowanie

Szczeliwo ROFIL SG zalecane jest do uszczelniania drzwi suszarek, pieców pokryw włazowych itp.

Jest stosowane w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w:

- gospodarce komunalnej – piece węglowe,

- odlewnictwie, hutnictwie, energetyce, budownictwie,

- przemyśle stoczniowym.

Parametry i zakres pracy		 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  | Uszczelnienie spoczynkowe |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | --- |  | 4x4 | 25 | 12x12 | 220 | 22x22 | 730 | 40x40 | 2240 |
| p [MPa] | 0,1 |  | 6x6 | 60 | 15x15 | 340 | 25x25 | 905 | 45x45 | 2700 |
| t [OC] | od -200 do +500 |  | 8x8 | 100 | 18x18 | 490 | 30x30 | 1300 | 50x50 | 3250 |
| pH | 2 – 10 |  | 10x10 | 155 | 20x20 | 600 | 35x35 | 1760 | 60x60 | 4500 |

Wykonania specjalne

Szczeliwo ROFIL SG zbrojony – do kompensatorów.

Szczeliwo ROFIL ST – impregnowane i talkowane.

#### Szczeliwo CERAMTEX

(uszczelnienie spoczynkowe)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy glinokrzemianowej (ceramicznej) prowadzonej na nitce szklanej. Zawartość składników organicznych wynosi 18 – 20%.

Charakterystyka

Szczeliwo CERAMTEX jest ceramicznym szczeliwem spoczynkowym przeznaczonym do stosowania w wysokich temperaturach. Dzięki specjalnemu splotowi i właściwościom zastosowanej przędzy ceramicznej szczeliwo charakteryzuje się dobrą odpornością na wysoką temperaturę i jej nagłe zmiany (temperatura pracy ciągłej do 600OC). Ponadto szczeliwo charakteryzuje się całkowitą niepalnością, dobrą ściśliwością oraz doskonałą termoizolacyjnością.

Zastosowanie

Szczeliwo CERAMTEX przeznaczone jest między innymi do uszczelniania oleju, smaru, roztworów soli, kwasów i zasad z wyjątkiem stężonych. Jest ono idealnym uszczelnieniem spoczynkowym pieców, klap, włazów, otworów wyczystkowych i dylatacyjnych. Może być stosowane w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w:

- gospodarce komunalnej – piece węglowe,

- przemyśle ceramicznym – wózki i piece ceramiczne,

- odlewnictwie – uszczelnianie form i kokili odlewniczych,

- hutnictwie – baterie koksownicze,

- elektrowniach – młyny węglowe.

Parametry i zakres pracy			 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  | Uszczelnienie spoczynkowe |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | --- |  | 4x4 | 15 | 12x12 | 95 | 22x22 | 270 | 40x40 | 855 |
| p [MPa] | 0,1 |  | 6x6 | 30 | 15x15 | 155 | 25x25 | 360 | 45x45 | 1055 |
| t [OC] | od -200 do +600 |  | 8x8 | 50 | 18x18 | 220 | 30x30 | 510 | 50x50 | 1300 |
| pH | 0 – 9 |  | 10x10 | 70 | 20x20 | 240 | 35x35 | 675 | 60x60 | 1760 |

Wykonanie specjalne

CERAMTEX grafitowany – ceramiczne szczeliwo impregnowane mieszaniną oleju smarnego i grafitu.

CERAMTEX RC

#### Szczeliwo CERAMTEX Z

#### (uszczelnienie spoczynkowe)

Budowa

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy glinokrzemianowej (ceramicznej) zbrojonej inconelem. Zawartość składników organicznych w szczeliwie wynosi 18 – 20%. Zawartość inconelu poprawia wytrzymałość mechaniczną szczeliwa w wysokich temperaturach.

Charakterystyka

Szczeliwo CERAMTEX Z jest ceramicznym szczeliwem spoczynkowym przeznaczonym do stosowania w bardzo wysokich temperaturach. Dzięki zastosowaniu specjalnego splotu oraz wykonaniu z przędzy ceramicznej zbrojonej inconelem szczeliwo charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wysoką temperaturę i jej nagłe zmiany (temperatura pracy ciągłej do 1200OC). Ponadto szczeliwo charakteryzuje się całkowitą niepalnością, dobrą ściśliwością oraz doskonałą termoizolacyjnością.

Zastosowanie

Szczeliwo CERAMTEX Z przeznaczone jest między innymi do uszczelniania oleju, smaru, roztworów soli, kwasów i zasad z wyjątkiem stężonych. Jest ono idealnym uszczelnieniem spoczynkowym pieców, klap, włazów, otworów wyczystkowych i dylatacyjnych. Może być stosowane w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w:

- gospodarce komunalnej – piece węglowe,

- przemyśle ceramicznym – wózki i piece ceramiczne,

- odlewnictwie – uszczelnianie form i kokili odlewniczych,

- hutnictwie – baterie koksownicze,

- elektrowniach – młyny węglowe.

Parametry i zakres pracy		 Wymiary i orientacyjna masa liniowa

|  | Uszczelnienie spoczynkowe |  | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m | wymiar mm | masa 1 m g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V [m/s] | --- |  | 4x4 | 15 | 12x12 | 100 | 22x22 | 280 | 40x40 | 880 |
| p [MPa] | 0,1 |  | 6x6 | 30 | 15x15 | 160 | 25x25 | 375 | 45x45 | 1075 |
| t [OC] | od -200 do +1200 |  | 8x8 | 65 | 18x18 | 235 | 30x30 | 515 | 50x50 | 1450 |
| pH | 0 – 9 |  | 10x10 | 80 | 20x20 | 250 | 35x35 | 710 | 60x60 | 2090 |

Wykonanie specjalne

CERAMTEX Z grafitowany – zbrojone szczeliwo cer. impregnowane mieszaniną oleju smarnego i grafitu.

CERAMTEX RC/ Z