#### Sznur termoizolacyjny SK - T

Budowa

Sznur termoizolacyjny SK-T zbudowany jest z wiązki rowingu szklanego, teksturowanego, oplecionego przędzą szklaną. Oplot wykonany jest ażurowym splotem dziewiarskim. Zarówno wiązka rowingu, jak i przędza na oplot wykonane są ze szkła typu „E”.

Charakterystyka

Sznur termoizolacyjny SK-T jest stosunkowo miękki i elastyczny, dzięki czemu dobrze układa się na krzywiznach izolowanych elementów. Zastosowany rodzaj oplotu utrzymuje sznur w postaci skupionej, a jednocześnie nie przeszkadza w dokładnym przyleganiu do izolowanej powierzchni. Na skutek zastosowania wiązki z wysokiej jakości ciągłego rowingu teksturowanego, który nie łamie się nawet podczas wielokrotnego zginania, sznur zachowuje swój pierwotny, estetyczny wygląd.

Zastosowanie

Sznur termoizolacyjny SK-T znajduje zastosowanie jako izolacja cieplna przewodów grzewczych (parowych, wodnych i innych) kotłów, zbiorników, kanałów spalinowych, armatury i innych elementów maszyn i urządzeń, we wszystkich gałęziach gospodarki. Sznur SK-T może być stosowany w temperaturze do 500OC.

Certyfikaty:

Sznur SK-T posiada Świadectwo Uznania Typu Wyrobu  wydane przez Polski Rejestr Statków, dopuszczające do stosowania tego sznura na statkach, jako niepalny materiał termoizolacyjny.

Właściwości sznura SK-T wg WT-01/TT-26 Arkusz 07

| Właściwość | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica, ± 10% | mm | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 17 | 24 | 50 | 80 | 108 | 130 |
|  | tolerancja | g/m | ± 2 | ± 3 | ± 5 | ± 8 | ± 12 | ± 15 |
| Średnica, ± 10% | mm | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | --- |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 255 | 400 | 457 | 390 | 590 | --- |
|  | tolerancja | g/m | ± 30 | ± 40 | ± 46 | ± 40 | ± 65 |  |
| Liczba przeplotów / 10 cm | --- | 10 ± 1 |
| Ubytek masy 500OC/2h, nie więcej niż | % | 3,0 |

#### Sznur termoizolacyjny STM

Budowa

Sznur termoizolacyjny STM zbudowany jest z wiązki szklanego rowingu teksturowanego, oplecionego drutem mosiężnym. Rowing teksturowany wytwarzany jest z bezalkaicznego szkła typu E niepodlegającego hydrolizie wodnej.

Charakterystyka

Sznur termoizolacyjny STM jest stosunkowo twardy, dzięki czemu dobrze wypełnia uszczelnianą przestrzeń. Zastosowanie oplotu z drutu mosiężnego zwiększa wytrzymałość mechaniczną sznura na zniszczenie i utrzymuje sznur w postaci skupionej. Na skutek zastosowania wiązki z wysokiej jakości ciągłego rowingu teksturowanego, który nie łamie się nawet podczas wielokrotnego zginania, sznur zachowuje swój pierwotny, estetyczny wygląd.

Zastosowanie

Sznur termoizolacyjny STM znajduje zastosowanie jako izolacja cieplna przewodów grzewczych (parowych, wodnych i innych) kotłów, zbiorników, kanałów spalinowych, armatury i innych elementów maszyn i urządzeń, we wszystkich gałęziach gospodarki.

Sznur STM może być stosowany w temperaturze do 500OC

Właściwości sznura STM wg WT-97/TT-26 Arkusz 09

| Właściwość | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica, ± 10% | mm | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 60 | 95 | 125 |
|  | tolerancja | g/m | ± 6 | ± 10 | ± 12 |
| Liczba przeplotów / 10 cm | --- | 15 ± 2 |
| Ubytek masy 500OC/2h, nie więcej niż | % | 3,0 |

#### Sznur termoizolacyjny SK - O

Budowa

Sznur termoizolacyjny SK-O wytwarzany jest ze szklanego rowingu teksturowanego, oplecionego dwuwarstwowym oplotem z przędzy szklanej.

Rowing i przędza wykonane są z bezalkaicznego szkła typu E niepodlegającego hydrolizie wodnej.

Charakterystyka

Sznur termoizolacyjny SK-O dzięki zastosowaniu koncentrycznego, dwuwarstwowego oplotu o gęstej budowie charakteryzuje się dużą wytrzymałością na zniszczenie i odpowiednim stopniem twardości. Sznur SK-O przeznaczony jest do pracy w środowiskach o pH 2-10 z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego.

Zastosowanie

Sznur termoizolacyjny SK-O znajduje zastosowanie jako izolacja cieplna przewodów grzewczych (parowych, wodnych i innych) kotłów, zbiorników, kanałów spalinowych, armatury i innych elementów maszyn i urządzeń, we wszystkich gałęziach gospodarki.

Sznur SK-O może być stosowany w temperaturze do 500OC

Właściwości sznura SK – O wg WT-01/TT-26 Arkusz 08

| Właściwość | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica | mm | 6,0 ± 0,6 | 8,0 ± 0,8 | 10,0 ± 1,0 | 12,0 ±1,2 | 15,0 ±1,5 | 18,0 ±1,8 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 30 | 53 | 91 | 130 | 194 | 280 |
|  | tolerancja | g/m | ± 3 | ± 6 | ± 10 | ± 13 | ± 20 | ± 28 |
| Średnica | mm | 20,0 ± 2,0 | 25,0 ± 2,0 | 30,0 ± 2,5 | 35,0 ±3,5 | 45,0 ± 4,5 | 50,0 ± 5,0 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 300,0 | 420 | 660 | 780 | 1050 | 1300 |
|  | tolerancja | g/m | ± 30 | ± 45 | ±70 | ±80 | ± 105 | ± 130 |
| Liczba przeplotów / 10 cm | --- | 11 – 14 |
| Ubytek masy 500OC/2h, nie więcej niż | % | 3,0 |

#### Sznur termoizolacyjny CSA

Budowa

Sznur termoizolacyjny CSA wytwarzany jest z włókien szklanych, oplecionych przędzą szklaną. Włókno szklane i przędza wytwarzane są z bezalkaicznego szkła typu E nie podlegającego hydrolizie wodnej.

Charakterystyka

Sznur  CSA jest to ekonomiczny , popularny sznur termoizolacyjny. Jest niepalnym sznurem o niskiej masie objętościowej, o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Jest bardzo miękki i elastyczny, dzięki czemu dobrze układa się na krzywiznach izolowanych elementów.

Zastosowanie

Sznur termoizolacyjny CSA znajduje zastosowanie jako izolacja cieplna przewodów grzewczych (parowych, wodnych i innych) kotłów, zbiorników, kanałów spalinowych, armatury i innych elementów maszyn i urządzeń, we wszystkich gałęziach gospodarki.

Sznur CSA może  być  stosowane w temperaturze  do 500OC.

Właściwości sznura CSA  wg WT-97/TT-26 Arkusz 10

| Właściwość | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica, ± 10% | mm | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 350 | 480 | 860 |
|  | tolerancja | g/m | ± 40 | ± 50 | ± 80 |
| Liczba przeplotów / 10 cm | --- | 10 ± 2 |
| Ubytek masy 500OC/2h, nie więcej niż | % | 10,0 |

#### Sznur termoizolacyjny AGK i AGK – M

## Budowa

Sznur termoizolacyjny AGK i AGK-M wytwarzany jest z włókien ceramicznych, oplecionych drutem mosiężnym w przypadku sznura AGK-M i przędzą szklaną w przypadku sznura AGK. Średnica włókien ceramicznych wynosi przeciętnie 4,5 (m, a średnia gęstość 40 –80 kg/m3.

Charakterystyka

Sznur termoizolacyjny AGK jest to niepalny sznur o niskiej masie objętościowej, bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Jest to sznur bardzo miękki i elastyczny, dzięki czemu dobrze układa się na krzywiznach izolowanych elementów.

Sznur termoizolacyjny AGK-M jest stosunkowo miękki, ale zastosowanie oplotu z drutu mosiężnego zwiększa jego wytrzymałość mechaniczną.

Sznury AGK i AGK–M są najprostszymi sznurami termoizolacyjnymi.

Zastosowanie

Sznur termoizolacyjny AGK i AGK-M znajduje zastosowanie jako izolacja cieplna przewodów grzewczych (parowych, wodnych i innych) kotłów, zbiorników, kanałów spalinowych, armatury i innych elementów maszyn i urządzeń, we wszystkich gałęziach gospodarki.

Sznury mogą być  stosowane w następujących temperaturach: sznur AGK do 600OC, sznur AGK-M do 900OC.

Certyfikaty:

Sznur AGK i AGK - M posiadają Świadectwo Uznania Typu Wyrobu  wydane przez Polski Rejestr Statków, dopuszczające do stosowania tych  sznurów na statkach, jako niepalny materiał termoizolacyjny.

Właściwości sznura AGK  wg WT-01/TT-26 Arkusz 04

| Właściwość | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica, ± 10% | mm | 30,0 | 40,0 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 300± 30 | 400± 40 |
| Liczba przeplotów / 10 cm | --- | 10 ± 2 |
| Ubytek masy 750OC/2h, nie więcej niż | % | 5,0 |

Właściwości sznura AGK-M  wg WT-01/TT-26 Arkusz 03

| Właściwość | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica, ± 10% | mm | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 240± 30 | 340± 40 | 754± 80 |
| Liczba przeplotów / 10 cm | --- | 10 ± 2 |
| Ubytek masy 900OC/2h, nie więcej niż | % | 5,0 |

#### Sznur termoizolacyjny AGK-O i AGK-O zbrojony

Budowa

Sznury termoizolacyjne AGK-O zbudowane są z rdzenia wykonanego z włókien ceramicznych, oplecionego gęstym, koncentrycznym oplotem wykonanym z przędzy ceramicznej.

Konstrukcja sznurów termoizolacyjnych AGK-O zbrojonych jest identyczna. Różnica polega na tym, że oplot wykonany jest z przędzy ceramicznej wzmocnionej w każdej nitce drutem inconelowym.

Charakterystyka

Dzięki zastosowaniu koncentrycznego oplotu o gęstej, ścisłej budowie sznury termoizolacyjne AGK-O i AGK-O zbrojone charakteryzują się odpowiednim stopniem twardości i wysoką elastycznością. Przędza ceramiczna nadaje im odporność na działanie wysokich temperatur, zaś drut inconelowy dodatkową wytrzymałość mechaniczną.

Zastosowanie

Sznury termoizolacyjne AGK-O i AGK-O zbrojone przeznaczone są do pracy w charakterze izolacji cieplnej przewodów parowych i wodnych, kotłów, zbiorników, kanałów spalinowych, armatury oraz elementów maszyn i urządzeń, w temperaturach:

- sznur AGK-O			do    600 OC

- sznur AGK-O zbrojony	do  1200 OC

| Właściwość | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica, ± 10% | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 29 | 53 | 62 | 79 | 120 | 170 | 210 | 280 | 420 | 750 |
|  | tolerancja | g/m | ± 3 | ± 5 | ± 6 | ± 8 | ± 10 | ± 20 | ± 20 | ± 30 | ± 40 | ± 70 |
| Liczba przeplotów / 10 cm | --- | 13 ± 3 |
| Ubytek masy 750OC/2h, nie więcej niż | % | 20,0 |

Właściwości sznura AKG-O wg WT-01/TT-26 Arkusz 02

Właściwości sznura AKG-O zbrojonego wg WT-01/TT-26 Arkusz 01

| Właściwość | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica, ± 10% | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 32 | 50 | 63 | 81 | 130 | 180 | 230 | 320 | 460 | 760 |
|  | tolerancja | g/m | ± 4 | ± 5 | ± 7 | ± 8 | ± 10 | ± 20 | ± 20 | ± 30 | ± 50 | ± 80 |
| Liczba przeplotów / 10 cm | --- | 13 ± 3 |
| Ubytek masy 750OC/2h, nie więcej niż | % | 20,0 |

#### Sznur  termoizolacyjny  CM  i  CS

Budowa

Sznur termoizolacyjny CM i CS wytwarzany jest z wiązki rdzeni ceramicznych, oplecionej drutem mosiężnym w przypadku sznura CM i przędzą szklaną w przypadku sznura CS. Rdzenie wykonane są z włókien glinokrzemianowych i organicznych. Zawartość włókien organicznych w rdzeniu nie przekracza 20 %.

Charakterystyka

Sznur termoizolacyjny CS jest to niepalny sznur o niskiej masie objętościowej, bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła i wysokiej odporności termicznej. Jest to sznur miękki i elastyczny, dzięki czemu dobrze układa się na krzywiznach izolowanych elementów. Jednocześnie jest na tyle sprężysty, że dobrze wypełnia uszczelnianą przestrzeń.

Sznur termoizolacyjny CM jest stosunkowo twardy, dzięki czemu może dobrze wypełnić uszczelnianą przestrzeń. Zastosowanie oplotu z drutu mosiężnego zwiększa wytrzymałość mechaniczną sznura i jego odporność na zniszczenie oraz utrzymuje sznur w postaci skupionej.

Zastosowanie

Sznur termoizolacyjny CS i CM znajduje zastosowanie jako izolacja cieplna przewodów grzewczych (parowych, wodnych i innych) kotłów, zbiorników, kanałów spalinowych, armatury i innych elementów maszyn i urządzeń, we wszystkich gałęziach gospodarki.

Sznur CS przeznaczony jest szczególnie do uszczelniania krystalizatora w systemie Ciągłego Odlewania Stali w hutnictwie.

Sznury mogą być stosowane w następujących temperaturach: sznur CS do 600OC, sznur CM  do 900 OC.

Właściwości sznura CM wg WT-01/TT-26 Arkusz 05

| Właściwość | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica, ± 10% | mm | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 14 | 20 | 35 | 55 | 70 | 105 | 120 |
|  | tolerancja | g/m | ± 2 | ± 2 | ± 4 | ± 6 | ± 7 | ± 10 | ± 12 |
| Średnica, ± 10% | mm | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | --- |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 165 | 185 | 225 | 300 | 490 | 750 | --- |
|  | tolerancja | g/m | ± 17 | ± 19 | ± 23 | ± 30 | ± 50 | ± 75 | --- |
| Liczba przeplotów / 10 cm | --- | 15 ± 2 |
| Ubytek masy 750OC/2h, nie więcej niż | % | 20,0 |

Właściwości sznura CS wg WT-02/TT-26 Arkusz 06

| Właściwość | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica, ± 10% | mm | 10,0 | 14,0 | 30,0 | 50,0 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 37 | 67 | 270 | 570 |
|  | tolerancja | g/m | ± 2 | ± 3 | ± 20 | ± 60 |
| Liczba przeplotów / 10 cm | --- | 10 ± 1 |
| Ubytek masy 750OC/2h, nie więcej niż | % | 23,0 |

#### Sznury izolacyjne DS - P i DS - T

Budowa

Sznur izolacyjny DS-P wykonany jest z szklanego rowingu pasmowego, a sznur DS -T z teksturowanego.

Rowing pasmowy i teksturowany wytwarzany jest z bezalkaicznego szkła typu E niepodlegającego hydrolizie wodnej.

Sznur DS-P może być w kolorze białym lub czarnym.

Charakterystyka

Sznury wykonane są w nowej technologii skręcania sznurów. Dzięki specjalnemu splotowi są bardzo elastyczne i łatwo dopasowują się do uszczelnianych powierzchni. Mają dobre właściwości termoizolacyjne, wynikające z niskiego współczynnika przewodzenia ciepła. Są łatwe w montażu. Sznury izolacyjne przeznaczone są do pracy w środowiskach o pH 2-10 (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego).

Zastosowanie

Sznury izolacyjne z rowingu szklanego DS-P i DS-T mogą pracować w temperaturze od -200(C do +500(C. Stosowane są jako:

- uszczelnienie wkładów kominkowych

- koszulka izolacyjna

- uszczelnienie pieców, suszarek, kotłów

Właściwości sznura DS – P wg WT-04/TT-26 Arkusz 13

| Właściwość | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica | mm | 6(0,8 | 8(0,9 | 10(1,1 | 12(1,3 | 15(1,6 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 24 | 37 | 73 | 93 | 155 |
|  | tolerancja | g/m | (4 | (5 | ± 10 | ± 12 | ± 20 |
| Liczba przeplotów / 10 cm | --- | 40(5 | 30(5 | 27 ± 6 | 27 ± 7 | 27 ± 7 |

Właściwości sznura DS – T wg WT-04/TT-26 Arkusz 13

| Właściwość | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica, ± 10% | mm | 8(0,9 | 10(1,1 | 12(1,3 | 15(1,6 |
| Masa liniowa | wartość | g/m | 35 | 64 | 65 | 68 |
|  | tolerancja | g/m | ± 5 | ± 9 | ± 10 | ± 11 |
| Liczba przeplotów / 10 cm | --- | 25 ± 7 |

TERMOIZOLACYJNE TAŚMY I TKANINY SZKLANE

Uszczelnienie statyczne

Charakterystyka

Tkana izolacja szklana to :

- taśmy szklane

- tkanina szklana

Taśmy i tkaniny:

- są niepalne

- są odporne na ogień

- posiadają dobre właściwości termoizolacyjne

- są odporne na wiele mediów chemicznych za wyjątkiem stężonych zasad, kwasu fluorowodorowego, pary wodnej przegrzanej i mediów abrazyjnych.

Budowa

Wyroby tkane są z teksturowanych włókien szklanych typu E o grubości 9 µm. Temperatura pracy 500 ºC, krótkie uderzenia do 550 ºC.

##### Zastosowanie

##### Taśmy termoizolacyjne są doskonałym izolatorem termicznymi i elektrycznym. Mogą być stosowane jako:

- izolacja elementów narażonych na wysoką temperaturę

- termoizolacja instalacji wysokotemperaturowych , instalacji parowych

- izolacja termiczna węży , kabli, przewodów

Tkaniny szklane mogą być stosowane jako :

- osłony kompensatorów

- kurtyny spawalnicze

- do produkcji rękawic i ubrań roboczych

###### Wymiary

Taśmy termoizolacyjne szklane ( temp. pracy 500°C ) produkujemy o następujących wymiarach:

| szer. taśmy [mm] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grub. taśmy 2mm | -- | -- | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| grub. taśmy 3mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| grub. taśmy 5mm | -- | -- | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

-- nie występują × występują, minimalna ilość taśmy w szpuli wynosi 25 mb niezależnie od wymiaru.

Tkanina szklana ( temp. pracy 500°C )

|  | Szerokość tkaniny [mm] | Grubość tkaniny [mm] | Masa powierzchniowa [g/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| STR 013-400-110 | 1100 | 1,0 | 400 |
| STR 003-500-110 | 1100 | 1,0 | 500 |
| STR 006-800-110 | 1100 | 1,5 | 800 |

#### TERMOIZOLACYJNE TAŚMY I TKANINY CERAMICZNE

Charakterystyka

Tkana izolacja ceramiczna (glinokrzemianowa) to :

- taśmy ceramiczne

- taśmy ceramiczne zbrojone

- tkanina ceramiczna

- tkanina ceramiczna zbrojona

Budowa

Wyroby tkane są z przędzy glinokrzemianowej, wytwarzanej z włókien ceramicznych o średnicy 2 – 4 µm  i długości 50 mm, zawierających niewielką domieszkę włókien organicznych (14 – 18 %).  Taśmy i tkaniny wykonujemy z dwóch rodzajów przędzy:

z przędzy ceramicznej na pilocie szklanym

temperatura pracy 600 ºC

z przędzy ceramicznej zbrojonej inconelem

temperatura pracy 1200 ºC

##### Taśmy termoizolacyjne

Są  doskonałym izolatorem termicznymi  i elektrycznym (przy wzmocnieniu szklanym). Charakteryzują się odpornością na ciekłe aluminium i cynk.

Mogą być stosowane jako:

- izolacja elementów narażonych na wysoką temperaturę

- termoizolacja instalacji wysokotemperaturowych , instalacji parowych

- izolacja termiczna węży , kabli, przewodów

Tkaniny ceramiczne mogą być stosowane jako :

- osłony spawów, kompensatorów

- kurtyny spawalnicze

- do produkcji rękawic i ubrań roboczych

###### Wymiary

Taśmy termoizolacyjne ceramiczne (temp. pracy 600°C) i ceramiczne zbrojone (temp. pracy 1200°C)

| szer. taśmy [mm] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grub. taśmy 2mm | x | x | x | x | x | x | -- | x | x | x |
| grub. taśmy 3mm | x | x | x | x | x | x | -- | x | x | x |
| grub. taśmy 5mm | x | x | x | x | x | x | -- | x | -- | -- |
| grub. taśmy 6mm | -- | -- | -- | -- | x | x | x | x | -- | -- |
| grub. taśmy 8mm | -- | -- | -- | -- | x | x | x | x | -- | -- |

-- nie występują      x występują, minimalna ilość taśmy w szpuli wynosi 25 mb niezależnie od wymiaru.

Tkanina ceramiczna (temp. pracy 600°C) i ceramiczna zbrojona (temp. pracy 1200°C)

| Szerokość tkaniny [mm] | Grubość tkaniny [mm] | Masa powierzchniowa [g/m2] |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 2 | 980 |
| 1000 | 3 | 1250 |

Minimalna ilość tkaniny w beli 30 mb.

#### Włóknina termoizolacyjna STE/W i DSTE/W

Budowa

Termoizolacyjne włókniny przeszywane jedwabiem szklanym wykonane z włókniny bawełnopodobnej z obustronną warstwą tkaniny szklanej w przypadku DSTE/W i jednostronną w przypadku STE/W. Zastosowane tkaniny szklane wykonane są splotem płóciennym. Przeszywanie wykonywane jest ściegiem trykotowym. Długość stosowanego ściegu wynosi 3,5 mm.

Do przeszywania stosowany jest jedwab szklany ze szkła typu E.

Charakterystyka

Włókniny termoizolacyjne typu STE/W są to włókniny bardzo miękkie. Dzięki temu można nimi owijać elementy o różnych, skomplikowanych kształtach, do których włóknina łatwo się dostosowuje. W przypadku włókniny DSTE/W, na skutek zastosowania obustronnie tkaniny szklanej, uzyskujemy włókninę o nieco większej sztywności ale za to o dużej wytrzymałości na rozrywanie i małej podatności na uszkodzenia.

Zastosowanie

Termoizolacyjne  włókniny  STE/W  i  DSTE/W  przeznaczone są do pracy  w temperaturze do 200°C.

Włókniny te stosowane są do izolacji termicznej przewodów parowych i wodnych, kotłów, zbiorników oraz maszyn i urządzeń, a także na pokrycia materaców i poduszek izolacyjnych. Izolacja od strony tkaniny szklanej stanowi warstwę niepalną.

Właściwości włókniny STE/W i DSTE/W wg WT-04/TT-23 Arkusz 05

| L.p. | Charakterystyka | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | STE/W | DSTE/W |
| 1 | Szerokość, cm | 100 ± 3 140 ± 4 | 100 ± 3 140 ± 4 |
| 2 | Grubość, mm | 1,7 ± 0,3 | 1,8 ± 0,3 |
| 3 | Masa powierzchniowa, g/m2 | 460 ± 60 | 580 ± 70 |
| 4 | Ubytek masy po prażeniu,200OC/2h, nie więcej niż, % | 5,0 | 3,0 |
| 5 | Współczynnik przewodzenia ciepła, nie więcej niż, W/mK | 0,055 | 0,060 |

#### Włóknina termoizolacyjna WSP, WSP/150, WSP/450, WSP/600

Budowa

Włókniny termoizolacyjne WSP, WSP/150, WSP/450 i WSP/600 wykonane są z welonu szklanego przeszywanego ściegiem trykotowym. Długość stosowanego ściegu wynosi 3,5 mm. Zastosowany welon szklany wytwarzany jest z włókien szklanych o średnicy włókien elementarnych nie większej niż 16 (m, impregnowanych żywicą ( zawartość impregnacji wynosi ok. 1,5 %)

Charakterystyka

Włókniny termoizolacyjne typu WSP w zależności od gatunku mają różną grubość. Rodzaj zastosowanej włókniny uzależniony jest do temperatury izolowanego elementu i temperatury, jaką chcemy uzyskać na stronie zimnej. Są to włókniny miękkie, łatwo można nimi owijać elementy o różnych kształtach.

Zastosowanie

Włókniny termoizolacyjne WSP, WSP/150, WSP/450 i WSP/600 przeznaczone są do pracy w temp. do 450°C.

Stosowane są one do izolacji cieplnej przewodów parowych i wodnych, kotłów, zbiorników oraz maszyn i urządzeń. Ponadto stosowane są na pokrycia materaców i poduszek izolacyjnych, a także jako półfabrykat w produkcji papy izolacyjnej.

Certyfikaty:

Włóknina termoizolacyjna WSP posiada Świadectwo Uznania Typu Wyrobu  wydane przez Polski Rejestr Statków, dopuszczające do stosowania tej włókniny na statkach, jako niepalny materiał termoizolacyjny.

Właściwości włóknin WSP, WSP/150, WSP/450 i WSP/600  wg WT-04/TT-23 Arkusz 02

| L.p. | Wskaźnik | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | WSP | WSP/150 | WSP/450 | WSP/600 |
| 1 | Szerokość, cm | 100 ± 2 | 100 ± 2 | 100 ± 2 | 100 ± 2 |
| 2 | Grubość, mm | 2,4 ± 0,3 | 1,4 ± 0,2 | 3,3 ± 0,3 | 4,5 ± 0,5 |
| 3 | Masa powierzchniowa, g/m2 | 320 ± 45 | 170 ± 30 | 450 ± 60 | 600 ± 70 |
| 4 | Ubytek masy po prażeniu (500OC / 2h) nie więcej niż, % | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Współczynnik przewodzenia ciepła, nie więcej niż, W/mK | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

#### Włóknina termoizolacyjna WSP/150/AL

Budowa

Włóknina termoizolacyjna WSP/150/Al. przeszywana jest z welonu szklanego łącznie z folią aluminiową ściegiem trykotowym. Długość stosowanego ściegu wynosi 3,5 mm. Zastosowany welon szklany wytwarzany jest z włókien szklanych o średnicy włókien elementarnych nie większej niż 16 (m, impregnowany żywicą (zawartość impregnacji wynosi ok. 1,5 %).

Charakterystyka

Włóknina termoizolacyjna jest miękka, łatwo można nią owijać elementy o różnych kształtach. Zastosowana folia aluminiowa sprawia, że przez włókninę WSP/Al./150 nie przedostają się pyły. Podczas stosowania tej włókniny do ochrony różnych elementów przed nadmiernym nagrzewaniem na skutek kontaktu z urządzeniami o wysokiej temperaturze folia aluminiowa spełnia dodatkowo rolę ekranu rozpraszającego ciepło.

Zastosowanie

Włóknina termoizolacyjna WSP/Al./150 może być stosowana jako materiał termoizolacyjny, stanowiący warstwę zewnętrzną (wykończeniową) elementów izolowanych.

W sprawie maksymalnej temperatury stosowania prosimy kontaktować się z nami.

Właściwości włókniny WSP/150/AL wg WT-04/TT-23 Arkusz 03

| L.p. | Wskaźnik | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość, cm | 100 ± 2 |
| 2 | Grubość, mm | 1,3 ± 0,2 |
| 3 | Masa powierzchniowa, g/m2 | 250 ± 30 |
| 4 | Współczynnik przewodzenia ciepła, nie więcej niż, W/mK | 0,05 |

#### Włóknina termoizolacyjna WSP-T/150, WSP-T, WSP-T/2

Budowa

Włókniny termoizolacyjne WSP-T/150, WSP-T i WSP-T/2 są to włókniny przeszywane z welonu szklanego z podłożem z tkaniny szklanej. Przeszywane są ściegiem trykotowym. Długość ściegu wynosi 3,5 mm. Do przeszywania stosowany jest jedwab szklany ze szkła typu E. Zastosowany welon szklany wytwarzany jest z włókien szklanych o średnicy włókien elementarnych nie większej niż 16 (m, impregnowanych żywicą (zawartość impregnacji wynosi około 1,5 %). Zastosowana tkanina szklana wykonana jest splotem płóciennym.

## Charakterystyka

Włókniny termoizolacyjne typu WSP-T w zależności od gatunku mają różną grubość. Rodzaj zastosowanej włókniny uzależniony jest do temperatury izolowanego elementu i temperatury, jaką chcemy uzyskać na stronie zimnej.

Są to włókniny miękkie, łatwo można nimi owijać elementy o różnych kształtach. Dzięki zastosowaniu tkaniny szklanej, uzyskujemy włókninę o dużej wytrzymałości, odporną na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki wykonaniu ze szkła typu E, włókniny typu WSP-T nie ulegają procesowi hydrolizy wodnej, nie ulegają procesowi gnicia i są odporne na działanie pleśni.

Zastosowanie

Włókniny termoizolacyjne WSP-T/150, WSP-T i WSP-T/2 przeznaczone są do pracy w temp. do 450°C.

Stosowane są do izolacji cieplnej przewodów parowych i wodnych, kotłów, zbiorników oraz maszyn i urządzeń, a także na pokrycia materaców i poduszek izolacyjnych.

Certyfikaty:

Włókniny termoizolacyjne WSP-T/150 i WSP-T posiadają Świadectwo Uznania Typu Wyrobu wydane przez Polski Rejestr Statków, dopuszczające do stosowania tych włóknin na statkach, jako niepalny materiał termoizolacyjny.

Właściwości włóknin WSP-T/150, WSP-T, WSP-T/2  wg WT-04/TT-23 Arkusz 01

| L.p. | Wskaźnik | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | WSP-T/150 | WSP-T | WSP-T/2 |
| 1 | Szerokość, cm | 100 ± 2 | 100 ± 2 | 100 ± 2 |
| 2 | Grubość, mm | 1,3 ± 0,2 | 2,5 ± 0,3 | 4,8 ± 0,5 |
| 3 | Masa powierzchniowa, g/m2 | 350 ± 45 | 480 ± 65 | 600 ± 60 |
| 4 | Ubytek masy po prażeniu (500OC / 2h) nie więcej niż, % | 2,5 | 3,0 | 8,0 |
| 5 | Współczynnik przewodzenia ciepła, nie więcej niż, W/mK | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

#### Włóknina termoizolacyjna WS – DK

Budowa

Włókniny termoizolacyjne WS-DK są to włókniny przeszywane z welonu szklanego z obustronną warstwą tkaniny szklanej. Przeszywane są ściegiem łańcuszkowym. Odległość między przeszyciami wynosi 4 cm. Do przeszywania stosuje się jedwab szklany ze szkła typu E. Zastosowany welon szklany wytwarzany jest z włókien szklanych o średnicy włókien elementarnych nie większej niż 16 (m, impregnowanych żywicą (zawartość impregnacji wynosi ok. 1,5 %). Zastosowana tkanina szklana wykonana jest splotem płóciennym.

Charakterystyka

Włókniny termoizolacyjne typu WS-DK w zależności od gatunku mają różną grubość i szerokość. Rodzaj zastosowanej włókniny uzależniony jest do temperatury izolowanego elementu i temperatury, jaką chcemy uzyskać na stronie zimnej. Są to włókniny miękkie, łatwo można nimi owijać elementy o różnych kształtach. Dzięki zastosowaniu obustronnie tkaniny szklanej uzyskujemy włókninę o dużej wytrzymałości i odporną na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki zastosowaniu szkła typu E włóknina WS-DK nie ulega procesowi hydrolizy wodnej, nie ulega procesowi gnicia i jest odporna na działanie pleśni.

Zastosowanie

Włókniny termoizolacyjne WS-DK, WS-DK/1 i WS-DK/2 przeznaczone są do pracy w temperaturze do 500°C.

Stosowane są do izolacji cieplnej przewodów parowych i wodnych, kotłów, zbiorników, maszyn i urządzeń oraz na pokrycia materaców i poduszek izolacyjnych, a także jako półfabrykat w produkcji koców gaśniczych.

Certyfikaty:

Włókniny termoizolacyjne WS-DK, WS-DK/1 oraz WS-DK/2 posiadają Świadectwo Uznania Typu Wyrobu wydane przez Polski Rejestr Statków, dopuszczające do stosowania tych włóknin na statkach, jako niepalny materiał termoizolacyjny.

Właściwości włókniny WS-DK wg WT-04/TT-23 Arkusz 06

| L.p. | Wskaźnik | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | WS-DK | WS-DK/1 | WS-DK/2 |
| 1 | Szerokość, cm | 140 ± 3 | 100 ± 3 | 100 ± 3 |
| 2 | Grubość, mm | 2,7 ± 0,3 | 2,7 ± 0,3 | 5,6 ± 0,6 |
| 3 | Masa powierzchniowa, g/m2 | 570 ± 60 | 570 ± 60 | 880 ± 90 |
| 4 | Ubytek masy po prażeniu (500OC / 2h) nie więcej niż, % | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | Współczynnik przewodzenia ciepła, nie więcej niż, W/mK | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

#### Tkanina termoizolacyjna RTS-2B

Budowa

Tkanina termoizolacyjna RTS-2B przeszywana jest z dwóch tkanin szklanych na zewnątrz i zaimpregnowanej tkaniny szklanej o specjalnym splocie w środku. Zastosowane obustronnie tkaniny szklane wykonane są splotem płóciennym. Przeszywanie wykonywane jest ściegiem trykotowym. Długość stosowanego ściegu wynosi 3,5 mm. Do przeszywania stosowany jest jedwab szklany ze szkła typu E.

Charakterystyka

Tkanina termoizolacyjna jest miękka, łatwo można nią owijać elementy o różnych kształtach. Dzięki zastosowaniu obustronnie tkaniny szklanej, uzyskujemy kompozyt niepalny o dużej wytrzymałości. Dzięki odpowiedniej budowie tkanina RTS-2B jest wytrzymała mechanicznie i można ja stosować na kotary oddzielające stanowiska spawalnicze. Wykonanie takiej kotary ze szkła zapewnia jej niepalność. Jest odporna na procesy gnicia i na działanie pleśni. Dzięki zastosowaniu szkła typu E nie ulega procesowi korozji wodnej.

Zastosowanie

Niepalna tkanina termoizolacyjna RTS-2B przeznaczona jest do stosowania jako izolacja termiczna przewodów parowych i wodnych oraz maszyn i urządzeń, a także na pokrycia materacy i poduszek izolacyjnych w temperaturach do 500 °C. Szczególnie zalecana jako materiał na zasłony i kotary przeciwpożarowe.

Właściwości tkaniny RTS-2B wg WT-04/TT-23B

| L.p. | Wskaźnik | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość, cm | 100 ± 5 |
| 2 | Grubość, mm | 0,5 ± 0,1 |
| 3 | Masa powierzchniowa, g/m2 | 510 ± 60 |
| 4 | Współczynnik przewodzenia ciepła, nie więcej niż, W/mK | 0,06 |

#### Płyty termoizolacyjne UMT

Budowa

Płyty termoizolacyjne UMT wytwarzane są z przeszywanych, a następnie utwardzanych włókien szklanych. Włókna szklane w postaci welonu szklanego przeszywane są ściegiem trykotowym. Długość ściegu wynosi 3,5 mm. Zastosowany welon szklany wytwarzany jest z włókien szklanych o średnicy włókien elementarnych nie większej niż 16 (m. Przeszyte włókna szklane impregnowane są roztworem o specjalnym termicznie odpornym składzie.

Charakterystyka

Płyty termoizolacyjne są zamiennikiem tektury azbestowej.

W zależności od gatunku mają różną grubość. Są to płyty o sztywnej konstrukcji. W czasie montażu, gdy występuje taka potrzeba po nasączeniu wodą łatwo dopasowują się do izolowanego elementu, a po wyschnięciu odzyskują pierwotną sztywność.

Zastosowanie

Płyty termoizolacyjne UMT przeznaczone są do pracy  w temperaturze do 500°C.

Płyty termoizolacyjne UMT znajdują zastosowanie jako:

- termoizolacja maszyn i urządzeń

- termoizolacja pieców przemysłowych i laboratoryjnych, kotłów, systemów odprowadzania spalin

- izolator akustyczny

Certyfikaty

Płyty termoizolacyjne UMT posiadają Świadectwo Uznania Typu Wyrobu wydane przez Polski Rejestr Statków, dopuszczające do stosowania tych płyt na statkach, jako niepalny materiał termoizolacyjny.

Właściwości płyt UMT wg WT-04/TT-23A

| L.p. | Wskaźnik | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | UMT/2 | UMT/3 | UMT/4 | UMT/5 |
| 1 | Wymiar płyt, mm (*) | 1000 x 1000 ± 10% |
| 2 | Grubość, mm | 2,0 ± 0,2 | 3,0 ± 0,3 | 4,0 ± 0,4 | 5,0 ± 0,5 |
| 3 | Masa powierzchniowa, g/m2 | 750 ± 90 | 1050 ± 120 | 1500 ± 180 | 1850 ± 200 |
| 4 | Współczynnik przewodzenia ciepła, nie więcej niż, W/mK | 0,05 |

(*) Na życzenie odbiorcy mogą być wykonywane płyty UMT o wymiarach a x b,

gdzie a = 1000 mm, b = od 1000 do 2000 mm

#### Tektura  ceramiczna  750; 850; 1100; 1200

Materiał

Tektura ceramiczna zbudowana jest ze specjalnych, odpornych termicznie włókien, w zależności od typu:

- mineralnych (typ 750 i 850),

- wollastonitowych (typ 1100)

- ceramicznych (typ 1200)

w kombinacji z napełniaczami i środkami wiążącymi.

Charakterystyka

Tektura ceramiczna jest zamiennikiem tektury azbestowej. Charakteryzuje ją :

- odporność na ogień i wysoką temperaturę

- niskie straty po prażeniu

- dobra stabilność wymiarów

- niski współczynnik przewodzenia ciepła

- łatwa obróbka mechaniczna

Tektury ceramiczne mają różne grubości we wszystkich gatunkach. Grubość zastosowanej tektury ceramicznej uzależniona jest od temperatury izolowanego elementu i temperatury jaką chcemy uzyskać na stronie zimnej.

Zastosowanie :

Tektura ceramiczna  stosowana jest jako:

- termoizolacja maszyn i urządzeń: piece przemysłowe i laboratoryjne, suszarnie

- termoizolacja kotłów

- termoizolacja  systemów odprowadzania  spalin

- izolator cieplny i  akustyczny

Standardowe grubości: 	2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 mm  (z tolerancją +/- 10%)

Standardowe formaty: 		1000 x 1000 mm  (dopuszcza się inne formaty w porozumieniu z odbiorcą).

Właściwości:

| Lp. | Parametr | Jednostka | Typ tektury |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 750 | 850 | 1100 | 1200 |
| 1. | Max temperatura | ºC | 750 | 850 | 1100 | 1200 |
| 2. | Gęstość | g / cm3 | 0,95 | 0,85 | 1,1 | 1,0 |
| 3. | Straty po prażeniu w 800ºC / 1h | % | 14 | 15 | 13 | 15 |
| 4. | Wsp. przewodz. ciepła w 400ºC | W / mK | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,16 |

#### TEKTURA USZCZELKOWA TERMOODPORNA

Materiał

Bazą materiałową ISOPLANU są specjalne ceramiczne i mineralne włókna w kombinacji z napełniaczami i środkami wiążącymi.

Organiczne środki wiążące rozkładają się w zakresie temperatur od 300ºC do 400ºC.

Zastosowanie

Jako materiał izolacyjny – charakteryzuje się bardzo wysoką granicą temperatur stosowania, wysoką odpornością na długo działającą temperaturę i nieznacznym współczynnikiem przewodzenia ciepła.

Jako materiał uszczelniający - stosowany na uszczelki płaskie do uszczelniania gazów obojętnych przy ciśnieniu max. 3 bar ( 0,3 MPa ). Maksymalny nacisk jednostkowy przy montażu uszczelek nie powinien być większy niż 10 N/mm2 (100kG/cm2).

Zalety:

- odporność na ogień i wysoką temperaturę

- niskie straty podczas prażenia

- wysoka stabilność wymiarowa

- dobra izolacja cieplna

Standardowe grubości: 	1,5 ; 2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 10,0 mm

Standardowe formaty: 		1000 x 1000 mm (dopuszcza się inne formaty w porozumieniu z odbiorcą).

tolerancja wymiarów: +/- 10% (zarówno format jak i grubość).

Właściwości

| Lp. | Parametr | Jednostka | ISOPLAN 750 | ISOPLAN 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Max temperatura | ºC | 750 | 1100 |
| 2 | Gęstość | g / cm3 | 0,95 | 0,95 |
| 3 | Ściśliwość | % | < 25 | < 25 |
| 4 | Powrót elastyczny | % | > 30 | > 30 |
| 5 | Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien | N / mm2 | > 4,0 | > 4,0 |
| 6 | Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien | N / mm2 | > 2,0 | > 2,0 |
| 7 | Straty po prażeniu w 400ºC / 1h | % | < 8,0 | < 11,0 |
| 8 | Spadek grubości w 400ºC | % | < 0,8 | < 0,8 |
| 9 | Kurczliwość po 24 h w 400ºC wzdłuż włókien | % | < 0,5 | < 0,5 |
| 10 | Kurczliwość po 24 h w 400ºC w poprzek włókien | % | < 0,5 | < 0,5 |
| 11 | Straty po prażeniu w 800ºC / 1h | % | 17 ± 2,0 | 17 ± 2,0 |
| 12 | Spadek grubości w 800ºC | % | < 2,5 | < 2,5 |
| 13 | Kurczliwość po 24 h w 800ºC wzdłuż włókien | % | < 1,7 | < 1,7 |
| 14 | Kurczliwość po 24 h w 800ºC w poprzek włókien | % | < 1,7 | < 1,7 |
| 15 | Współczynnik przewodzenia ciepła w 400ºC | W / mK | 0,13 | 0,11 |

#### Przędze izolacyjne

Budowa

PRZĘDZA SZKLANA 700 - wykonana jest z teksturowanych włókien szklanych o grubości 9 µm poddanych specjalnej obróbce chemicznej podwyższającej odporność termiczną. Odporność temp. 700ºC dla pracy ciągłej i 800ºC dla pracy krótkotrwałej.

PRZĘDZA CERAMICZNA - wykonana jest z włókien glinokrzemianowych prowadzonych na pilocie z jedwabiu szklanego. PRZĘDZA CERAMICZNA ZBROJONA - wykonana jest z włókien glinokrzemianowych prowadzonych na pilocie inconelowym.

Zawartość składników organicznych w przędzach ceramicznej wynosi 18 ÷ 20%.

Odporność  temperaturowa  jest następująca:

Przędza szklana - 700ºC

Przędza ceramiczna -  600ºC

Przędza ceramiczna zbrojona - 1200ºC

Charakterystyka

Przędza szklana 700 i przędze ceramiczne charakteryzują się:

- dużą wytrzymałością na zerwanie

- wysoką odpornością na temperaturę i jej gwałtowne zmiany

- doskonałą termoizolacyjnością

- niepalnością

- bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła.

Zastosowanie

Przędze izolacyjne mogą być stosowane w wielu gałęziach przemysłu jako materiał termoizolacyjny do izolacji termicznej niedużych elementów.

Przędze szklane 700 i przędze ceramiczne są stosowane m.in. w przemyśle szklarskim jako izolacja do owijania łap widełek służących do odbioru szkła. Dzięki swoim właściwościom mogą być stosowane w tej operacji wielokrotnie. Przędze w/w nie reagują z gorącym szkłem i nie pozostawiają na szkle zarysowań.

Właściwości

| Parametr | PRZĘDZA SZKLANA 700 | PRZĘDZA CERAMICZNA I CERAMICZNA ZBROJONA |
| --- | --- | --- |
| Struktura | [800 x 4] x 2 | [800 x 2] x 4 | (525x 2) x 2 | (525 x 2)x3 | (525 x 2)(4 | (1000 x2)(3 |
| masa liniowa [ g/m ] | 6,3 ±10% | 6,3±10% | 2,4±10% | 3,5±10% | 4,9±10% | 6,5 ±10% |
| wytrzymałość [ daN ] | min. 90 | min. 80 | min. 7,0 | min. 13,0 | min. 18,0 | min. 20.0 |
| wydłużenie [ % ] | min. 2,5 | min. 2,5 | min. 3,5 | min. 3,5 | min. 4,5 | min. 4,5 |
| liczba skrętów na 50 cm | 38 S / 38 Z | 38 S / 38 Z | 38 S / 38 Z | 38 S | 38 S | 38 S |